Epros

List technických údajů a návod k zpracování

křemičitá pryskyřice W (B) + vodní sklo (A)

Typ 			křemičitá pryskyřice W (B) s vodním sklem (A)  
Základ 			křemičitý-pryskyřičný systém, 2 složkový  
Doba zpracování 	13 minut při  25°C  
 			15 minut při  20°C   
 			18 minut při 15°C 

Pozor (závislé na připravovaném množství)

Doba vytvrzení		cca. 130 minut při  10°C

cca. 115 minut při  15°C

cca. 105 minut při  20°C

Poměr mísení		1,6 : 1 (hmotnost)

[A] : [B] 		1 : 2 (objem); [A] = 0,33 l / [B] = 0,66 l

Pozor 			poměr mísení musí být dodržen.

Hustota  		složka (A) 1,550 kg/l (20°C) vodní sklo  
 			složka (B) 1,242 kg/l (20°C) křemičitá  pryskyřice (Typ W)  
 			(A + B)      1,345 kg/l (20°C)

Viskozita 		při  20°C 1110 mPas (DIN 53013) (A + B)  
 			složka (A) 600 mPas / 20°C, složka (B) 300 mPas / 20°C  

Barva 			světle béžová (pryskyřičný systém po vytvrzení)  

Forma dodávky		200 kg sud, 42 kg (kanystr 16 kg (A) + 26 kg (B)),

různé velikosti pryskyřičných sáčků

Mísení 		Před smícháním obou složek obě složky krátkým protřepáním promíchat. Musí být 
 		zkontrolováno vzájemné množství obou složek a za použití pomalu běžících míchačů 
 		minimálně 1 minutu pečlivě smíchány. Pro zachování individuálních dob zpracování a 
 		vytvrzení mohou být křemičité pryskyřice epros (složky B) míchány mezi sebou.

Pozor  		Při ručním míchání by nemělo být mícháno více než 15 litrů. Nepředávkovat nebo nepoužít 
 		příliš malé množství tvrdidla! Nevmíchávat vzduch.   Ve smíchané pryskyřičné hmotě nesmí 
 		zůstat stopy hnědé pryskyřice. Zůstávající stopy pryskyřice (složka B) v pryskyřičné hmotě 
 		mohou vést k tvorbě CO2. Při použití s nosnými materiály s povrchovou úpravou, mohou v 
 		povrchové úpravě vzniknout puchýře.  

Zpracování	Doporučená teplota pryskyřice se má pohybovat mezi 15°C a 25°C. Optimální teplota složek  		je 20°C. Napouštěná tkanina musí být suchá, jinak není napouštění možné. Maximální 
 		teplota vytvrzování by neměla překročit + 90°C. Minimální teplota vytvrzování by neměla 
 		být nižší než + 0°C. Je nutno dbát na tepelnou odolnost vložky. Při každém odebrání 
 		složek B musí být uzávěr a protějšek očištěn buničinou nebo hadříkem.

Podklad musí vykazovat přilnavost1,5 N/cm². Podklad musí být odmaštěn a zbaven prachu a  		všeho co brání lepení. Aby to bylo zajištěno, doporučujeme podklad na začátku popř. na 
 		konci opravované části vybrousit nebo použít jiný alternativní postup.

Pozor

Při manipulaci se složkami pryskyřičného systému epros je třeba dbát výstražných upozornění výrobce. Je nutná ochrana rukou, očí a těla.

Nádoba se složkami B musí být okamžitě po použití dobře uzavřena, poněvadž obsah reaguje s vzdušnou vlhkostí. Je zakázáno plnit pryskyřici do mokrých nebo vlhkých nádob. Díky vytvářejícímu se oxidu uhličitému mohou tyto nádoby explodovat!

Skladování  (nesmíchané)

V neprodyšně uzavřených originálních  obalech při teplotách mezi 15°C  a 20°C a při suchých podmínkách skladovatelné minimálně 6 měsíců.

Likvidace

Nádoby beze zbytku vyprázdnit. Nádoby se likvidují podle místních předpisů.

Upozornění

Vysoké teploty zkracují, nízké teploty prodlužují časové intervaly. Obě složky musí být označeny podle  předpisu o nebezpečných látkách. Při zpracování musí být dbáno na upozornění a poučení.

Poznámka
V tomto letáku uvedené údaje plynou z našich zkušeností podle nejlepšího svědomí, avšak nezávazně. Musí být přizpůsobeny příslušným způsobům použití, stavebním objektům a místním podmínkám. Za tohoto předpokladu ručíme za správnost údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení odchylující se od údajů v našem technické listu jsou pro nás závazná pouze tehdy, pokud jsou potvrzena písemně.